БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

| Показатели | Норма для марки Б-1 |  |  | Норма для марки Б-2 |  |  | Норма для марки Б-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса бумаги площадью 1 м2, г | 100+5 | 112+6 | 125+6 | 112+6 | 125+6 |  | 100+5 | 112+6 | 125+6 |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированию образца бумаги (СМТ30), Н, не менее 15 12,7 | 210 170 | 240 190 | 280 245 | 190 150 | 230 195 |  | 75 65 | 110 90 | 150 125 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 195 | 245 | 320 | 195 | 275 |  | 120 | 145 | 175 |
| Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 5,5 | 6,0 |  | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
| Поверхностная впитываемость воды, г, Кобб30, в среднем по двум сторонам Клееной | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 |  | от30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 |
| Влажность, % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 |