КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

| Показатели | Норма для марки К-1 | Норма для марки К-2 | Норма для марки К-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса картона площадью 1 м2 г | 155+5 | 155+5 | 155+5 |
| Абсолютное сопротивление продавли- ванию, кПа (кгс/см2), не менее | 392(4,0) | 310 (3,2) | 289 (2,9) |
| Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб 60), г/м2, не более | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | 170 (17,3) | 160 (16,3) | 160 (16,3) |
| Прочность на излом при многократных Перегибах в поперечном направлении (чпд), не менее | 30 | 30 | 30 |
| Влажность, % | 8,0 | 8,0 | 8,0 |